Opis nawierzchni poliuretanowej typu Tartan wraz z parametrami:

Charakterystyka nawierzchni:

Projektowana bezspoinowa nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 14 mm o jednolitej barwie przekroju poprzecznego, wykonywana bezpośrednio na placu budowy, nieprzepuszczalna dla wody przeznaczona do używania butów z kolcami. Nawierzchnia typu Tatran służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych oraz sektorów i rozbiegów konkurencji lekkoatletycznych.

- Nawierzchnia tartanowa układana wielowarstwowo.

- Warstwa dolna i pośrednia

- System poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane podłoże następnie  zasypuje się z nadmiarem, granulatem  EPDM o granulacji 1-4mm , który pod wpływem swojego ciężaru topi się w warstwie PU. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu należy zebrać.

Warstwa górna – użytkowa .

Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny system poliuretanu. Nadal warstwa PU zasypywana granulatem EPDM o średnicy ziarna 1-4mm. Kolor EPDM-u powinien korespondować z kolorem użytego systemu PU. Grubość warstwy wynosi ok. 4-5mm.

Po dokładnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych oraz zawierających komponenty pochodzące z recyklingu.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu i błota. Nie może być tłuste czy zaolejone ( plamy należy  usunąć ).

Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe:

1)  wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 0,65 MPa,

2) wydłużenie w chwili zerwania warstwy dolnej co najmniej 75 %,

3) odporność na ścieranie w aparacie Tobera mniejsza niż 3,85 g,

4) współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym i mokrym co najmniej 0,28, przy czym wartość współczynnika tarcia kinetycznego w stanie suchym nie może różnić się od wartości współczynnika w stanie mokrym o więcej niż o 0,05,

5) współczynnik tarcia statycznego nawierzchni suchej w zakresie od 60 do 65,

6) współczynnik tarcia statycznego nawierzchni mokrej w zakresie od 67 do 73,

7) odkształcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC mniejsze niż 2 mm.

8) trudnozapalna CfI - S1

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych młodzieży szkolnej i zawodników profesjonalnych materiał nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia użytkowników, a w szczególności nie może zawierać szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe wartości podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 48 godzinach < 10

2) ołów (Pb) < 0,01

3) kadm (Cd) < 0,001

4) chrom (Cr) < 0,01

5) chrom VI (CrVI) < 0,01

6) rtęć (Hg) < 0,001

7) cynk (Zn) < 1,0

8) cyna (Sn) < 0,01

Dokumenty:

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  należy dołączyć do oferty przetargowej:

- Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB (pełne)

- Aktualne badania na zgodność z  normą  PN-EN 14877

- sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych (między innymi metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

- atest PZH

- certyfikat IAAF

- certyfikat First Class IAAF (klasa pierwsza) wydany na oferowaną syntetyczną  nawierzchnię sportową,

- kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

- autoryzację producenta syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- próbkę oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;